Załącznik nr. 2
Skład chemiczny oraz twardość drutów rdzeniowych wg DIN 8555
Wymagane parametry drutu CORODUR C61 OA lub drutu równoważnego:
	Skład chemiczny [%]
	Ø
mm
	Twardość

	C
	Si
	Mn
	Cr
	Ni
	Mo
	Nb
	V
	W
	B
	
	

	5,2-5,8
	1,3-1,5
	0,4-0,6
	22-24
	-
	-
	6,5-8,0
	-
	-
	>1,0
	2,8
	62-65 HRC


Parametry drutu proponowanego przez Dostawcę:
	Skład chemiczny [%]
	Twardość
	Nazwa handlowa drutu

	C
	Si
	Mn
	Cr
	Ni
	Mo
	Nb
	V
	W
	B
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


..............................................................................
pieczęcie i podpisy osób uprawnionych
 do reprezentowania Wykonawcy
