Skład chemiczny oraz twardość drutów rdzeniowych wg DIN 8555

Wymagane parametry drutu CORODUR C61 OA lub drutu równoważnego:

| Skład chemiczny [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø mm | Twardość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | V | W | B |  |  |
| 5,2-5,8 | 1,3-1,5 | 0,4-0,6 | 22-24 | - | - | 6,5-8,0 | - | - | >1,0 | 2,8 | 62-65 HRC |

Parametry drutu proponowanego przez Dostawcę:

| Skład chemiczny [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Twardość | Nazwa handlowa drutu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | V | W | B |  |  |

..............................................................................

pieczęcie i podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy